ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY

„BUDROMOST”

PROJEKT UPROSZCZONY
REMONTU PRZEPUSTU SKLEPIONEGO

 NA POTOKU „ PIERLAKOWYM”  W 

SOPOTNI WIELKIEJ
                    AUTOR:          inż. JAN SOBANIAK

                                              WOJCIECH KUŹLIK

Las, styczeń 2007 r.

PROJEKT UPROSZCZONY
REMONTU PRZEPUSTU SKLEPIONEGO

NA POTOKU „ PIERLAKOWYM”  
W SOPOTNI WIELKIEJ
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

A/ CZĘŚĆ OPISOWA

-
Opis techniczny
-      Oświadczenie projektanta

B/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA

-     Orientacja
-     Plan sytuacyjny
-     Inwentaryzacja 

-     Rysunek ogólny
-     Zbrojenie ściany oporowej
OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania:


Celem niniejszego opracowania jest remont przepustu sklepionego na potoku „ Pierlokowym” w Sopotni Wielkiej. Przepust ten w chwili obecnej jest częściowo zamknięty dla ruchu (wyłączony lewy pas jezdni). Spowodowane jest to załamaniem się prawego skrzydła u wylotu przepustu, co doprowadziło do osunięcia nasypu wraz z podbudową i częścią pobocza oraz do deformacji nawierzchni na lewym pasie drogi. Sytuacja ta stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z koniecznością usunięcia osuwiska i zabezpieczenia nasypów projektuje się wykonanie ściany oporowej długości 6,0m, biegnącej wzdłuż lewego pasa jezdni.
W zakres opracowania wchodzi:

- inwentaryzacja przepustu
- wykonanie ściany oporowej
- odbudowa jezdni, pobocza oraz uzupełnienie nasypów.

2. Podstawa opracowania:

a/ formalna podstawa opracowania:

Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Urzędu Gminy w Jelesni  na wykonanie projektu remontu przepustu.
b/ techniczne podstawy opracowania:

-PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   

                            Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  

                             sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
3. Lokalizacja:
Przedmiotowy remontowany przepust jest zlokalizowany na potoku „Perlakowym”, wzdłuż drogi  gminnej nr 3489  w Sopotni Wielkiej.
4. Warunki gruntowe:
Nie są znane parametry podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji przepustu. Z wizji w terenie i makroskopowej oceny podłoża gruntowego w bliskim sąsiedztwie przepustu wynika, że na małej głębokości znajdują się pokłady żwirów oraz odłamów skalnych. Poziom posadowienia ściany oporowej znacznie przekracza głębokość przemarzania która dla okolic  Żywca wynosi 1.2m.

5. Prace rozbiórkowe:

Należy rozebrać istniejący fragment skrzydła oraz fragment jezdni na długości 10m, a następnie wykonać wykop na głębokość 4,15m licząc od góry gzymsu istniejącego przepustu.
6. Konstrukcja ściany oporowej:
a) płyta pozioma:

Po wykonaniu wykopu należy zagęścić mechanicznie podłoże a następnie ułożyć warstwę odcinającą z chudego betonu gr.15cm i szerokości 3,20m.   Na tak wykonanej warstwie podkładowej należy układać siatkę z prętów zbrojeniowych Ø16 i Ø10 (rys. nr 5) na podkładkach z tworzywa sztucznego o wysokości 4cm. Należy wykonać otwory Ø14 w ist. przepuście i osadzić w nich pręty Ø10  na żywicy epoksydowej (poz. nr 7) do których należy zamontować pręty podłużne górnej siatki zbrojenia płyty poziomej. Następnie należy ułożyć mieszankę betonową B30 na grubość 30cm. 
b) ściana pionowa:

Ścianę pionową grubości 35cm, wysokości 3,70m i długości 6,00m należy wykonać na płycie poziomej. Zbrojenie: pręty pionowe Ø16 w rozstawie 15cm i poziome Ø10 w rozstawie 26cm wykonać wg rys.  

nr 5. Na zwieńczeniu ściany należy wykonać gzyms szerokości 45cm i wysokości 20cm. W gzymsie należy ukształtować otwory do montażu poręczy w rozstawie jak na rys. nr 4.
Przed zasypaniem wszystkie powierzchnie betonowe mające stykać się z gruntem pokryć Abizolem lub Bitumeksem.
7. Poręcz:

Poręcz typowa z płaskownika P1, warunek całkowicie ocynkowana plus zestaw farb malarskich.

8. Konstrukcja nawierzchni drogowej:
Droga gminna zalicza się do kategorii dróg dojazdowych „D”
Konstrukcja nawierzchni:

· nawierzchnia bitumiczna: warstwa ścieralna 5cm
· nawierzchnia bitumiczna: warstwa wiążąca 5cm

· podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane  

          mechanicznie 15cm

· warstwa wzmacniająca: kruszywo naturalne 35cm stab. mech.
· podłoże gruntowe układane warstwami 30cm stab. mech.

9. Zastosowane materiały konstrukcyjne:

a/ beton

Do konstrukcji ściany oporowej zastosowano beton B-30. Do wykonania betonu należy zastosować cementy czystoklinkierowe 350 i 450. Do betonu stosować wyłącznie kruszywa atestowane. Kruszywo powinno być pozbawione frakcji pyłowej. Niezależnie od badań wytrzymałościowych betonu, należy wykonać badania nasiąkliwości, która nie może przekroczyć 4%. Otulina zbrojenia nie może być mniejsza niż 1,5 maksymalnej frakcji kruszywa stosowanego do produkcji betonu. przyczółki powinny być starannie zagęszczone poprzez wibrowanie wibratorami wgłębnymi. Ściana oporowa powinna być pielęgnowana przez cały okres wiązania i twardnienia, stosując odpowiednio częste polewanie wodą. Polewanie należy rozpocząć po 24 h od chwili betonowania i powinno trwać przez okres 7 dni.

b/ stal zbrojeniowa

Ścianę oporową wykonać  ze stali kl. AIII N gatunku RB500W. Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry /luźnych płatków rdzy, kurzu, błota. Pręty użyte do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe zakrzywienia prętów nie mogą być większe niż 4 mm. Stal dostarczana na budowę powinna posiadać atest stwierdzający jej gatunek. Przed przystąpieniem do betonowania należy dokonać odbioru zamontowanego zbrojenia.
10. Ruch kołowy i pieszy:

Na czas remontu przedmiotowy przepust będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Ruch będzie odbywał się wyznaczonym objazdem.

                                                   Sporządził:
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam iż projekt uproszczony remontu przepustu sklepionego na potoku „Pierlakowym” w Sopotni Wielkiej  został sporządzony w sposób  zgodny z wymaganiami art. 20 ust. 4 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 – z późn. zm.), przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

                                                                               Projektant:                                                      

PAGE  
2

